МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Химическая технология и техносферная безопасность»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

____________Л. А. Гурьева

«_____»__________20___ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Технология бумаги и картона»

Наименование ООП ВО: Технология и оборудование химической переработки древесины

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология

Направленность (профиль):

Технология и оборудование химической переработки древесины

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная (заочная)

Год начала подготовки: 2020

Сыктывкар 2020

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016 года, № 1005,

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «____» _________20___ г., протокол №___.

Разработчик старший преподаватель кафедры ХТиТБ      ______________  Н. Ф. Пестова

Зав. кафедрой: д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ ___________________   В. А. Дёмин

Фонд оценочных средств согласован с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20___ г., протокол № ________.

Декан факультета лесного и сельского хозяйства                           ________     Попова Т. В.

(название факультета)	                                                                                                                 (подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой ХТиТБ                                                _________  Дёмин В. А.

(должность, кафедра)	                                                            (подпись)	                (Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств……………………………………… | 4 |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП …………………………………………………………………..… | 4 |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования………………………………………………………… | 8 |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП………………………… | 9 |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций…………………………………………………………….. | 19 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов…………………… | 20 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Технология бумаги и картона» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 1005 от 11.08.2016 г.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Технология бумаги и картона» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами  знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения профессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)

- В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:

- знать: структуру бумажного производства, теоретические основы процессов производства бумаги и картона, технологию производства бумаги и картона, основные направления совершенствования и развития технологий производства бумаги и картона; технологический режим производства в соответствии с  регламентом. Характеристику и свойства сырья и производимой продукции, нормативы, методы и способы оценки их качества. Функциональные и эксплуатационные характеристики основных видов технологического оборудования;

уметь: составлять и выбирать рациональные технологические семы производств с учетом технической возможности оборудования и качества выпускаемой продукции; осуществлять необходимые расчеты материальных и тепловых балансов. Ориентироваться в новейшей научной и технической литературе по технологии производства бумаги и картона. Использовать теоретические и практические знания в области производства бумаги и картона при разработке малоотходных, эффективных и экологически безопасных производств;

владеть: методами оценки  технологической и экономической эффективности производства бумаги и картона; методами оценки химических и физико-химических свойств бумаги и картона с применением современных методов оценочных средств; навыками выбора технологического оборудования в зависимости от поставленных целей и задач.

– способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10)

- В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:

знать: основные показатели качества сырья и выпускаемой продукции (ГОСТы и ТУ) их взаимосвязь. Современные методы организации службы контроля качества на предприятии.  Основные нормативные документы, определяющие порядок контроля качества на производстве. Основное и вспомогательное оборудование, средства контроля и автоматизации.

уметь: проводить отбор проб по стандартным методикам, анализ сырья, материалов и выпускаемой продукции. Осуществлять оценку набора параметров сырья и промежуточных продуктов технологического процесса, которые необходимо контролировать. Выявлять возможные причины отклонений качества продукции. Осуществлять подбор оборудования, необходимого для осуществления технологического контроля. Уметь пользоваться приборами и аппаратурой для химических, физико-химических и физических методов анализа и испытаний.

владеть: основными методами контроля параметров технологических процессов. Навыками экспериментального определения основных показателей качества сырья и выпускаемой продукции. Навыками оценки результатов анализов и контрольных измерений. Навыками ведения журнала результатов анализов и использования справочной и нормативной документации.

– готовностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-13)

- В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен:

знать: факторы производства и используемые ресурсы, Стоимость сырья, материалов, готовой продукции, основного и вспомогательного оборудования. Методы определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов. Методы расчета заработной платы ИТР и рабочих. Методы расчета окупаемости и экономического эффекта проводимых мероприятий;

уметь: оценивать факторы производства и используемые ресурсы. Применять методы для определения стоимостной оценки производственных ресурсов. Рассчитывать стоимость основного и вспомогательного оборудования. Применять методы расчета заработной платы ИТР и рабочих. Использовать методы расчета окупаемости и экономического эффекта проводимых мероприятий;

владеть: приемами определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов. Методами расчета заработной платы ИТР и рабочих. Методами расчета окупаемости и экономического эффекта проводимых мероприятий.

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов предприятия (ПК-15)

- В результате освоения компетенции ПК-15 студент должен:

знать: теоретические основы технологических процессов. Техническую характеристику, устройство и основные конструктивные и эксплуатационные данные основного и вспомогательного оборудования. Размещение технологического оборудования на производственном участке, его взаимосвязь, управление работой оборудования и принципы компоновки технологического оборудования. Средства контроля и автоматизации работы технологического оборудования. Технику безопасности при работе технологического оборудования, основы безопасности жизнедеятельности. Современные технологии  в области технологического оборудования;

уметь: выполнять проектно-конструкторские расчеты. Осуществлять технологическую компоновку, подбор оборудования для технологических линий и участков производства. Использовать современные технологии оптимальной компоновки оборудования на производственном участке;

владеть: навыками расчета и подбора основного технологического оборудования. Навыками использования и оформления нормативно-технической документации. Принципами документооборота.

3.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)

- Процесс формирования компетенции разбит на уровни, достигаемые студентом поэтапно в процессе освоения дисциплины:

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пороговый уровень | знать: структуру бумажного производства, технологию производства бумаги и картона, характеристику и свойства сырья и производимой продукции; уметь: составлять технологические семы производств с учетом технической возможности оборудования и качества выпускаемой продукции; владеть: методами оценки химических и физико-химических свойств бумаги и картона. |
| 2 | Продвинутый уровень | знать: технологию производства бумаги и картона, основные направления совершенствования и развития технологий производства бумаги и картона; характеристику и свойства сырья и производимой продукции, нормативы, методы и способы оценки их качества; уметь: составлять и выбирать рациональные технологические семы производств; осуществлять необходимые расчеты материальных и тепловых балансов; владеть: методами оценки технологической эффективности производства бумаги и картона; методами оценки химических и физико-химических свойств бумаги и картона. |
| 3 | Высокий уровень | знать: технологию производства бумаги и картона, основные направления совершенствования и развития технологий производства бумаги и картона; технологический режим производства в соответствии с регламентом, технические условия и ГОСТы на сырье и выпускаемую продукцию, правила сортировки; методы и способы оценки их качества. Характеристику, устройство и принцип работы основного технологического оборудования; уметь: составлять и выбирать рациональные технологические семы производств с учетом технической возможности оборудования и качества выпускаемой продукции; осуществлять необходимые расчеты материальных и тепловых балансов. проводить анализ сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции; владеть: навыками расчета основных параметров работы оборудования в соответствии с техническими, экономическими и экологическими требованиями, навыками подбора основного оборудования. |

– способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10)

- Процесс формирования компетенции разбит на уровни, достигаемые студентом поэтапно в процессе освоения дисциплины:

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пороговый уровень | знать: основные показатели качества сырья и выпускаемой продукции (ГОСТы и ТУ); уметь: проводить отбор проб по стандартным методикам, анализ выпускаемой продукции; владеть: основными методами контроля параметров технологических процессов. |
| 2 | Продвинутый уровень | знать: состав технической документации, структуру современных производств механической массы, способы реализации материальных, энергетических потоков, основные требования и правила эксплуатации оборудования, технику безопасности при его эксплуатации и ремонте; основные характеристики технологического процесса в соответствии с регламентом; свойства сырья и продукции, нормативы их качества; уметь: осуществлять поиск научно-технической информации, используя библиотечные (печатные), сетевые (интернет) источники и материалы научных и научно-технических конференций; владеть: методами выполнения химических и физико-химических исследований в области своей профессиональной деятельности. |
| 3 | Высокий уровень | знать: состав технической документации; структуру современных производств механической массы; способы реализации материальных, энергетических потоков; основные требования и правила эксплуатации оборудования, технику безопасности при его эксплуатации и ремонте; основные характеристики технологического процесса в соответствии с регламентом; свойства сырья и продукции, нормативы их качества; назначение, устройство и принцип действия основного и вспомогательного оборудования производства; основные источники научно-технической информации, ресурсы информационных продуктов и технологий, средства реализации информационных технологий, основы работы в локальных и глобальных компьютерных сетях; правила пользования библиотечными фондами; уметь: анализировать уровень научно-технической информации и его инновационную привлекательность; владеть: способами представления научной информации в виде научной статьи, тезисов доклада, доклада с презентацией. |

– готовностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов (ПК-13)

- Процесс формирования компетенции разбит на уровни, достигаемые студентом поэтапно в процессе освоения дисциплины:

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пороговый уровень | знать: факторы производства и используемые ресурсы; стоимость сырья, материалов, готовой продукции, основного и вспомогательного оборудования; уметь: самостоятельно работать с нормативными документами; владеть: навыками выполнения анализа стоимостной оценки основных производственных ресурсов предприятия. |
| 2 | Продвинутый уровень | знать: классификацию видов производственных ресурсов состав технической документации, свойства сырья и продукции, нормативы их качества; уметь: анализировать нормативные документы и применять их для разрешения конкретных практических ситуаций; владеть: методами определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов. |
| 3 | Высокий уровень | знать: методы определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов. Методы расчета заработной платы ИТР и рабочих. Методы расчета окупаемости и экономического эффекта проводимых мероприятий; уметь: оценивать факторы производства и используемые ресурсы. Применять методы для определения стоимостной оценки производственных ресурсов. Рассчитывать стоимость основного и вспомогательного оборудования. Применять методы расчета заработной платы ИТР и рабочих. Использовать методы расчета окупаемости и экономического эффекта проводимых мероприятий; владеть: приемами определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов. Методами расчета заработной платы ИТР и рабочих. Методами расчета окупаемости и экономического эффекта проводимых мероприятий. |

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов предприятия (ПК-15)

- Процесс формирования компетенции разбит на уровни, достигаемые студентом поэтапно в процессе освоения дисциплины:

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пороговый уровень | знать: теоретические основы технологических процессов. Техническую характеристику, устройство и основные конструктивные и эксплуатационные данные основного и вспомогательного оборудования; уметь: систематизировать и обобщать информацию по используемым ресурсам на предприятии; владеть: навыками определения показателей эффективности использования ресурсов предприятия. |
| 2 | Продвинутый уровень | знать: размещение технологического оборудования на производственном участке, его взаимосвязь, управление работой оборудования и принципы компоновки технологического оборудования; уметь: выполнять проектно-конструкторские расчеты; владеть: навыками расчета и подбора основного технологического оборудования. |
| 3 | Высокий уровень | знать: средства контроля и автоматизации работы технологического оборудования. Технику безопасности при работе технологического оборудования, основы безопасности жизнедеятельности. Современные технологии в области технологического оборудования; уметь: осуществлять технологическую компоновку, подбор оборудования для технологических линий и участков производства. Использовать современные технологии оптимальной компоновки оборудования на производственном участке; владеть: навыками использования и оформления нормативно-технической документации. Принципами документооборота. |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

- Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Опрос | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные вопросы |
| Лабораторная работа | Одна из форм учебного процесса, целью которого является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Сборник описаний лабораторных работ |
| Контрольная работа | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося/ Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Тесты/ Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Экзамен | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине | Комплект теоретических вопросов и практических заданий (билетов) к экзамену |

- Таблица 4.2 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде сдачи отчета по лабораторным работам, тестирования (аудиторная контрольная работа) и выполнением домашней контрольной работы по пройденному материалу.

Аудиторная контрольная работа (тестирование)

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных занятий. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему: «Подготовка бумажной массы к отливу»

1. Цель размола

- придать волокнам определенную степень гидратации, сделать их гибкими, пластичными, увеличить их поверхность

- улучшить степень роспуска волокон перед отливом

- изменить структуру волокна при этом максимально укоротить волокна

2. В чем измеряется степень помола

- режущая способность в сек

- градус Шоппер-Риглера

- %

3. К контролируемым переменным факторам размола относятся:

- рН и температура массы

- угол наклона ножей

- частота вращения ротора

4. К пассивным переменным факторам размола относятся:

- объем потока массы

- геометрия гарнитуры

- давление в корпусе мельницы

5. К активным переменным факторам размола относятся:

- материал и конструкция гарнитуры

- зазор между дисками

- концентрация массы

6.  Повышение температуры массы при размоле приводит к

- увеличивается  содержание длинноволокнистой фракции

- увеличивается содержание лигнофицированной мелочи

- увеличивается содержание коротковолокнистой фракции

7. Размол ведут при рН:

- 6 – 7

- 12 – 14

- 10 – 11

8. С повышением концентрации массы при размоле

- рубка волокон увеличивается

- увеличивается фибрилляция волокон

- концентрация массы не влияет на процесс размола

9. При какой концентрации проводят размол массы:

- 1 – 2%

- 3,5 – 4%

- 0,2 – 0,6%

10. Эффективность работы дисковой мельницы определяется:

- касательным напряжением на кромке ножа

- объемным расходом массы

- полезной мощностью мельницы

11. Давление при размоле зависит от

- зазора между  дисками

- давлением массы на входе

- концентрацией массы

12. Металлическая гарнитура дисковых мельниц выполняется:

- секторной литой

- наборной

- цельной литой

13. Двухдисковая мельница – это мельница в которой:

- один диск является ротором, другой диск является статором

- два диска являются роторами

- два диска являются статорами, один диск является ротором

14. Расстояние между ротором и статором мельницы регулируется:

- расходом массы

- давлением массы

- на основании измеренной мощности

15. Из какого количества сегментов состоит размалывающая гарнитура мельницы

- 10

- 6

- 9

16. Если не достигается заданная мощность размола, то причиной является:

- изношена ножевая гарнитура

- изменилась концентрация поступающей массы

- изменился расход массы

17. Как контролируется износ гарнитуры мельницы:

- датчиком

- изменением степени помола

- неполадками в работе мельницы

18. В начале приработки волокна подвергаются:

- наибольшей фибрилляции

- наибольшей фибрилляции и рубке

- наибольшей рубке

19. При размоле происходит внешняя фибрилляция волокон – это

- повышение гибкости и пластичности волокон, с увеличением доли мелочи

- отделение от волокна клеточных оболочек и фибрилл и освобождение большого числа свободных гидроксильных групп на поверхности волокна

- разделение аморфной и кристаллической части волокна, сопровождающаяся его набуханием

20. Появление нехарактерного шума в размольной камере  указывает на:

- колебание концентрации поступающей массы

- изменение давления поступающей массы

- попадание инородных включений в размольную камеру

ключи:

| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 11 | 1 |
| 2 | 2 | 12 | 1 |
| 3 | 1 | 13 | 3 |
| 4 | 2 | 14 | 3 |
| 5 | 2 | 15 | 2 |
| 6 | 2 | 16 | 1 |
| 7 | 3 | 17 | 1 |
| 8 | 2 | 18 | 3 |
| 9 | 2 | 19 | 2 |
| 10 | 3 | 20 | 3 |

Контрольная работа (домашняя)

Контрольная работа носит расчетно-описательный характер и включает в себя:

- Титульный лист

- Содержание (оглавление)

- Введение

- Исходные данные – характеристики сырья и продукции (ГОСТы, СТп, и др.)

- Описание технологической схемы/схем

- Расчеты основных процессов и/или балансов (при необходимости) и/или химизм процессов

- Заключение (выводы, предложения)

- Библиографический список

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре номера зачетной книжки.

Примерная тематика контрольных работ (домашних) по теме:

«Технология изготовления бумаги и картона на бумагоделательной машине»

Задание: Составить технологическую схему производства определенного вида бумаги или картона. Рассчитать материальный баланс воды и волокна. Рассчитать и подобрать основное технологическое оборудование, средства контроля и автоматизации работы технологического оборудования. Рассчитать экономический эффект и срок окупаемости производства бумаги или картона.

Примерная тематика контрольных работ (домашних) по теме:

«Технология изготовления бумаги и картона на бумагоделательной машине»

- Проект цеха по производству газетной бумаги 900 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела производства тарного картона 500 т/сут

- Проект цеха по производству мешочной бумаги 400 т/сут

- Проект цеха по производству типографской бумаги №1 500 т/сут

- Проект цеха по производству писчей  бумаги №1 900 т/сут

- Проект  размольно-подготовительного отдела производства  газетной бумаги 900 т/сут

- Проект  размольно-подготовительного отдела производства  офисной бумаги 1000 т/сут

- Проект цеха по производству типографской бумаги № 2  650 т/сут

- Проект цеха по производству  офсетной  бумаги 850 т/сут

- Проект цеха по производству санитарно-гигиенической бумаги 500 т/сут

5.2 Промежуточный контроль

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Классификация видов бумаги и картона.

- Основные свойства бумаги и картона. Контроль качества бумаги и картона.

- Определение структурно-размерных, механических, оптических свойств бумаги.

- Полуфабрикаты, используемые в производстве бумаги и картона.

- Классификация макулатуры. Использование макулатуры в производстве бумаги и картона.

- Технология подготовки макулатуры в производстве бумаги.

- Композиционный состав бумажного полотна. Влияние полуфабрикатов на свойства бумаги и картона.

- Наполнение бумажной массы. Классификация наполнителей и их свойства.

- Влияние наполнителей на свойства бумаги.

- Проклейка. Теория проклейки.

- Классификация проклеивающих веществ и их характеристика.

- Крашение бумаги.

- Общая технологическая схема производства бумаги.

- Подготовка бумажной массы к отливу и подача её на машину.

- Теория размола. Оборудование, используемое для размола.

- Оборудование для размола. Размалывающая гарнитура. Факторы, влияющие на размол.

- Факторы, влияющие на процесс размола.

- Назначение очистки и сортировки бумажной массы. Технологические схемы подготовки бумажной массы.

- Потокораспределители и напускные устройства.

- Классификация бумагоделательных и картоноделательных машин.

- Виды формования бумажного полотна. Формующие устройства для производства картона.

- Вакуумформующие устройства.

- Теория отлива бумажного полотна.

- Устройство сеточного стола бумагоделательной машины. Обезвоживающие элементы сеточного стола

- Прессовая часть бумагоделательной машины. Теория прессования.

- Прессовая часть БДМ. Виды прессов.

- Факторы, влияющие на процесс прессования бумажного полотна.

- Компоновка прессовой части.

- Вакуум-пересасывающие устройства.

- Сушка бумажного полотна. Теория сушки.

- Устройство сушильной части БДМ.

- Вентиляционная система сушильной части.

- Интенсификация процесса сушки.

- Факторы, влияющие на сушку и свойства бумажного  полотна.

- Одежда бумагоделательной машины.

- Отделка бумажного полотна. Факторы, влияющие на процесс каландрирования.

- Намотка и резка бумажного полотна.

- Использование брака в композиции бумаги и его влияние на свойства бумажного полотна.

- Использование оборотной воды. Оборудование, используемое для очистки оборотной воды.

- Основной принцип расчета баланса воды и волокна в производстве бумаги.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 1

- Волокнистые полуфабрикаты используемые в производстве бумаги  и картона. Характеристика, свойства и их влияние на качественные показатели бумаги и картона.

- Размол волокнистых полуфабрикатов. Оборудование для размола. Типы мельниц и принцип действия. Размалывающая гарнитура. Факторы, влияющие на размол.

- Рассчитать степень помола волокнистой массы, если количество воды, вытекшее через боковое отверстие прибора Шоппер-Риглера, составило 378 мл.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 2

- Классификация макулатуры. Использование макулатуры в производстве бумаги и ее влияние на свойства бумаги. Технологическая схема переработки макулатуры.

- Переработка оборотного брака. Современные схемы переработки бумажного брака.

- Определить содержание абсолютно сухого волокна в массе и степень разбавления при концентрации массы 4,5 %.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 3

- Наполнение бумажной массы. Классификация наполнителей и их свойства. Влияние наполнителей на свойства бумаги.

- Назначение очистки и сортировки бумажной массы. Технологические схемы подготовки бумажной массы..

- Сделайте заключение о степени проклейки бумаги и укажите какие виды бумаг подвергаются проклейке, если расход канифоли 2,6 %.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 4

- Потокораспределители и напускные устройства. Характеристика, устройство, принцип работы..

- Классификация бумагоделательных и картоноделательных машин. Виды формования бумажного полотна. Формующие устройства для производства картона.

- Рассчитать влажность коробочного картона, если масса образца картона до высушивания- 5г, после высушивания - 4,525 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 5

- Проклейка. Теория проклейки.  Классификация проклеивающих веществ и их характеристика.

- Теория отлива бумажного полотна. Устройство сеточного стола бумагоделательной машины. Обезвоживающие элементы сеточного стола

- Рассчитать необходимый объем бассейна для хранения волокнистой массы, если количество поступающей воздушно-сухой массы 400 т/сут, время хранения массы 2,5 ч, влажность воздушно-сухой массы 12 %, концентрация массы 3,1 %, коэффициент, учитывающий неполноту заполнения бассейна – 1,2.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 6

- Прессовая часть бумагоделательной машины. Теория прессования. Прессовая часть БДМ. Виды прессов. Факторы, влияющие на процесс прессования бумажного полотна.

- Полуфабрикаты, используемые в производстве бумаги и картона. Классификация макулатуры. Использование макулатуры в производстве бумаги и картона.

- Рассчитайте толщину образца чертежной бумаги, если плотность бумаги 0,78 г/см3, масса 1м2 бумаги – 180 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 7

- Сушка бумажного полотна. Теория сушки. Устройство сушильной части БДМ.

- Использование оборотной воды. Оборудование, используемое для очистки оборотной воды.

- Определить средневзвешенную длину волокна сульфатной целлюлозы, если весовой показатель Иванова (И) составил 115 дг.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 8

- Общая технологическая схема производства бумаги.

- Подготовка бумажной массы к отливу и подача её на машину. Общая схема РПО.

- На БДМ получено 10 т бумаги. Определить количество влаги, испаренной из бумаги, если ее начальная сухость составляла 30 %, а конечная 90%.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 9

- Формующие устройства бумагоделательных машин. Двухсеточные формующие устройства.

- Назначение прессовой части бумагоделательной машины. Виды прессов, компоновка прессовой части.

- Определить содержание свободной смолы в клее и вид клея, если при анализе клея методом эфирной экстракции получили следующие данные : навеска пробы клея – 4 г, масса высушенной свободной смолы - 0,5 г

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

. МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 10

- Назначение сеточного стола. Обезвоживающие элементы сеточного стола. Обежда сеточного тола.

- Сушильная часть. Компоновка сушильной части. Факторы влияющие на сушку и качественные характеристики бумаги.

- Сделать заключение о направлении процесса размола волокнистой массы, если коэффициент ужирнения К = 0,9. Для какого вида бумаги пригодна данная волокнистая масса.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 11

- Размол. Факторы влияющие на процесс размола. Оборудование используемое для размола.

- Отделка бумажного полотна. Факторы, влияющие на процесс каландрирования.

- Рассчитайте массу картона хром-эрзац площадью 1м2, если размер образца бумаги                  199,5 х 250,5 мм, вес образца картона – 30 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 12

- Сушка бумажного полотна. Теория сушки. Устройство сушильной части БДМ. Вентиляционная система сушильной части. Интенсификация процесса сушки.

- Классификация бумагоделательных и картоноделательных машин. Виды формования бумажного полотна. Формующие устройства для производства картона.

- Определить разрывную длину образца тетрадной бумаги размером 15 х 240 мм в машинном направлении, если разрывное усилие в машинном направлении 30Н, масса 1м2 – 80 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 13

- Классификация видов бумаги и картона. Основные свойства бумаги и картона. Контроль качества бумаги и картона. Определение структурно-размерных, механических, оптических свойств бумаги.

- Прессовая часть бумагоделательной машины. Пресс с расширенной зоной прессования. Вакуум-пересасывающие устройства.

- Оценить зольность бумаги и указать какие виды бумаг вырабатывают с показателем зольности 7 %.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 14

- Размольно-подготовительный отдел. Технология подготовки бумажной массы к отливу. Деаэрация бумажной массы.

- Устройство сеточного стола. Обезвоживающие элементы. Факторы влияющие на отлив бумажного полотна.

- Определить при каком разрывном усилии произошел разрыв образца тетрадной бумаги размером 15 х 240 мм, если разрывная длина в машинном направлении – 2350 м, масса 1м2 –  84 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 15

- Подача бумажной массы на сеточный стол бумагоделательной машины. Потокораспределители и напускные устройства. Гидродинаимческие напорные ящики.

- Общая технологическая схема подготовки макулатурной массы..

- Определить при каком разрывном усилии произошел разрыв образца тетрадной бумаги размером 15 х 240мм, если разрывная длина в машинном направлении – 1500 м, масса 1м2 – 80 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

- «Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

- «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением о проведении внутренней независимой оценки качества образования обучающихся Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- «Положением о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учётом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

- «Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Контрольная работа | 10 | 10 | 20 |
| Лабораторные работы | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов

всех форм обучения

Табл. 7.3 - Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (аудиторная контрольная работа)

| Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- |
| ПК-1, ПК-10, ПК-13, ПК-15 | № 1-20 | 17-20 | 14-17 | 9-13 | 8 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 6570 | 50-64 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 20 |  |

Табл. 7.4 - Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (контрольная работа (домашняя))

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за контрольную работу, если:

- при подготовке и написании работы студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 7.5 – Распределение фонда оценочных средств по результатам защиты отчетов лабораторных работ

| Баллы | Защита отчета по лабораторным работам |
| --- | --- |
| 10 | Наличие всех лабораторных работ с требуемыми расчётами и оформлением |
| 8 | Наличие всех лабораторных работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями |

Табл. 7.6 - Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля, экзамен

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.