МИНИСТЕРСТВО НАУКИ и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Директор СЛИ |  |
| ___________Л. А. Гурьева |
| «_____»__________ 2023 г. |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технология производства санитарно-гигиенических видов бумаг», Б1.В.ДВ.04.01

Наименование ООП ВО: Технология и оборудование химической переработки древесины

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология

Направленность (профиль):

Технология и оборудование химической переработки древесины

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Год начала подготовки: 2023

Курс (очная/заочная): 4/5

Общая трудоемкость в ЗЕТ - 4, часах - 144

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 922,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии» «_____» _________________ 2023 г., протокол № ___.

Разработчик:

ст. преподаватель кафедры ЛХиЛПТ               ________________ Н. Ф. Пестова

(должность, кафедра)                                                   (подпись)	            (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой ЛХиЛПТ                                          _____________________  В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                                    (подпись)			(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой ЛХиЛПТ                 _____________________  В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                      (подпись)    	                              (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства  ____________________     Т. В. Попова

(название факультета) 	                                                           (подпись)	                              (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью преподавания дисциплины «Технология производства санитарно-гигиенических видов бумаг» является реализация требований, установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования; изучение теоретических основ и технологических процессов производства санитарно-гигиенических видов бумаг.

Задача дисциплины состоит в формировании у обучающихся основополагающих знаний для технологической и научно-исследовательской деятельности в области производства санитарно-гигиенических видов бумаг. Ознакомление студентов с научными основами технологических процессов производства санитарно-гигиенических видов бумаг.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Технология производства санитарно-гигиенических видов бумаг» - элективная дисциплина. Относится к части дисциплин учебного плана Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина «Технология производства санитарно-гигиенических видов бумаг» основывается на результатах освоения дисциплин «Технология целлюлозы», «Технология бумаги и картона».

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения дисциплин: производственная практика «Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности - технологический |
| 1. Эффективное осуществление технологических процессов переработки древесного сырья в готовые изделия и материалы; 2. Эффективное осуществление контроля качества древесного сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов и качества конечной продукции; 3. Эффективное использование древесных материалов, оборудования, соответствующих программ расчетов параметров технологического процесса; 4. Контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго- и ресурсосбережения; 5. Организация обслуживания технологического оборудования; 6. Осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техногенных воздействий производства; | 1. Древесное сырье, материалы и продукты химической переработки древесины, а также вспомогательные материалы; 2. Технологические процессы, машины и оборудование для изготовления волокнистых полуфабрикатов и других материалов на основе целлюлозы и лесохимических продуктов; 3. Химико-технологические процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при химической переработке древесины; | ПК-1 Способен обеспечивать сопровождение технологических процессов целлюлозно-бумажного производства (ЦБП); ПК-2 Способен контролировать, выявлять недостатки в технологических процессах и неисправности в технологическом оборудовании. | ПК-1.1 Знает технологию производства и основные характеристики технологических процессов в соответствии с регламентом; характеристики сырья и выпускаемой продукции; методы и средства диагностики и контроля основных технологических процессов; нормативно-техническую документацию и терминологию; требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; ПК-2.1 Знает виды брака и способы его устранения; ПК-2.3 Способен определять причины брака в производстве и снижение качества продукции. |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
|  | очная форма (3 курс) | заочная форма (3 курс) |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 49,25 | 17,25 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 32 | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 8 |
| Другие виды контактной работы: | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 60 | 119 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самост. работа студента | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумажная продукция санитарно-гигиенического назначения. Требования, предъявляемые к бумаге санитарно-гигиенического назначения | 2 | - | 10 | 12 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 2 | Волокнистые полуфабрикаты, используемые в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. | 2 | - | 10 | 12 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 3 | Подготовка бумажной массы к отливу в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. | 6 | 4 | 10 | 20 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 4 | Основные принципы и технология производства санитарно-гигиенических видов бумаги. Производство санитарно-гигиенических видов бумаги на бумагоделательных машинах. | 14 | 8 | 10 | 32 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 5 | Структура и свойства санитарно-гигиенической бумаги | 4 | - | 10 | 14 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 6 | Улучшение физико-механических показателей санитарно-гигиенических видов бумаги с помощью химических вспомогательных веществ. Крашение бумаги. | 4 | 4 | 10 | 18 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | 34,75 |  |
|  | Всего | 32 | 16 | 60 | 144 |  |

5.2 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самост. работа студента | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумажная продукция санитарно-гигиенического назначения. Требования, предъявляемые к бумаге санитарно-гигиенического назначения | 1 | - | 14 | 15 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 2 | Волокнистые полуфабрикаты, используемые в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. | 1 | - | 15 | 16 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 3 | Подготовка бумажной массы к отливу в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. | 2 | 2 | 20 | 24 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 4 | Основные принципы и технология производства санитарно-гигиенических видов бумаги. Производство санитарно-гигиенических видов бумаги на бумагоделательных машинах. | 2 | 4 | 30 | 36 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 5 | Структура и свойства санитарно-гигиенической бумаги | 1 | - | 20 | 21 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 6 | Улучшение физико-механических показателей санитарно-гигиенических видов бумаги с помощью химических вспомогательных веществ. Крашение бумаги. | 1 | 2 | 20 | 23 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | 7,75 |  |
|  | Всего | 8 | 8 | 119 | 144 |  |

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумажная продукция санитарно-гигиенического назначения. Требования, предъявляемые к бумаге санитарно-гигиенического назначения | Классификация бумаги санитарно-гигиеничес-кого назначения. Области использования. Требования, предъявляемые к санитарно-гигиеническим изделиям. ГОСТ и ТУ на выпускаемую продукцию. | 2 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 2 | Волокнистые полуфабрикаты, используемые в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. | Классификация волокнистых полуфабрикатов, используемых в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. Их характеристика, бумагообразующие свойства и пригодность для изготовления санитарно-гигиенической бумаги. Макулатурное сырье и требования к макулатурному полуфабрикату. | 2 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 3 | Подготовка бумажной массы к отливу в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. | Подготовка целлюлозы и древесной массы. Роспуск волокнистых полуфабрикатов. Размол волокнистых полуфабрикатов и подготовка бумажной массы к отливу. Факторы, влияющие на процесс размола волокнистых материалов и физико-механические свойства получаемой бумаги. Современное размалывающее оборудование и тенденции развития процесса размола. Влияние макулатуры и методов ее подготовки на свойства бумаги и картона. Роспуск, очистка и облагораживание макулатуры, применяемое оборудование. | 6 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 4 | Основные принципы и технология производства санитарно-гигиенических видов бумаги. Производство санитарно-гигиенических видов бумаги на бумагоделательных машинах. | Классификация бумагоделательных машин для производства санитарно-гигиенической бумаги. Напуск бумажной массы на сетку бумагоделательной машины. Разновидности формующих устройств. Теория формования и обезвоживания полотна бумаги на сеточном столе бумагоделательной машины. Новейшие технологические решения в конструкции бумагоделательных машин для производства санитарно-гигиенической бумаги. Основные параметры современных бумагоделательных машин для производства санитарно-гигиенической бумаги. Формование бумажного полотна между двумя формующими элементами. Прессовая часть бумагоделательной машины. Сушильная часть бумагоделательной машины для производства санитарно-гигиенической бумаги. Янки-цилиндр, устройство. Колпак скоростной сушки. Накат, основные конструкции. Пароконденсатные системы бумагоделательной машины. | 14 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 5 | Структура и свойства санитарно-гигиенической бумаги | Особенности структуры санитарно-гигиенических видов бумаги. Свойства бумаги санитарно-гигиенического назначения и методы их оценки: прочность во влажном состоянии, впитывающая способность, мягкость, пухлость. Крепирование бумажного полотна. | 4 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 6 | Улучшение физико-механических показателей санитарно-гигиенических видов бумаги с помощью химических вспомогательных веществ. Крашение бумаги. | Влияние вида волокнистых полуфабрикатов на физико-механические свойства бумаги санитарно-гигиенического назначения. Придание специальных свойств бумаге Вспомогательные химические вещества для придания влагопрочности в сухом состоянии, для увеличения впитывающей способности и мягкости. Использование влагопрочных смол. Крашение бумаги. Классификация красителей и требования к ним. Крашение бумаги в массе и с поверхности. Особенности печати на санитарно-гигиенической бумаге. | 4 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| Всего | 32 |  |

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумажная продукция санитарно-гигиенического назначения. Требования, предъявляемые к бумаге санитарно-гигиенического назначения | Классификация бумаги санитарно-гигиеничес-кого назначения. Области использования. Требования, предъявляемые к санитарно-гигиеническим изделиям. ГОСТ и ТУ на выпускаемую продукцию. | 1 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 2 | Волокнистые полуфабрикаты, используемые в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. | Классификация волокнистых полуфабрикатов, используемых в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. Их характеристика, бумагообразующие свойства и пригодность для изготовления санитарно-гигиенической бумаги. Макулатурное сырье и требования к макулатурному полуфабрикату. | 1 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 3 | Подготовка бумажной массы к отливу в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. | Подготовка целлюлозы и древесной массы. Роспуск волокнистых полуфабрикатов. Размол волокнистых полуфабрикатов и подготовка бумажной массы к отливу. Факторы, влияющие на процесс размола волокнистых материалов и физико-механические свойства получаемой бумаги. Современное размалывающее оборудование и тенденции развития процесса размола. Влияние макулатуры и методов ее подготовки на свойства бумаги и картона. Роспуск, очистка и облагораживание макулатуры, применяемое оборудование. | 2 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 4 | Основные принципы и технология производства санитарно-гигиенических видов бумаги. Производство санитарно-гигиенических видов бумаги на бумагоделательных машинах. | Классификация бумагоделательных машин для производства санитарно-гигиенической бумаги. Напуск бумажной массы на сетку бумагоделательной машины. Разновидности формующих устройств. Теория формования и обезвоживания полотна бумаги на сеточном столе бумагоделательной машины. Новейшие технологические решения в конструкции бумагоделательных машин для производства санитарно-гигиенической бумаги. Основные параметры современных бумагоделательных машин для производства санитарно-гигиенической бумаги. Формование бумажного полотна между двумя формующими элементами. Прессовая часть бумагоделательной машины. Сушильная часть бумагоделательной машины для производства санитарно-гигиенической бумаги. Янки-цилиндр, устройство. Колпак скоростной сушки. Накат, основные конструкции. Пароконденсатные системы бумагоделательной машины. | 2 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 5 | Структура и свойства санитарно-гигиенической бумаги | Особенности структуры санитарно-гигиенических видов бумаги. Свойства бумаги санитарно-гигиенического назначения и методы их оценки: прочность во влажном состоянии, впитывающая способность, мягкость, пухлость. Крепирование бумажного полотна. | 1 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 6 | Улучшение физико-механических показателей санитарно-гигиенических видов бумаги с помощью химических вспомогательных веществ. Крашение бумаги. | Влияние вида волокнистых полуфабрикатов на физико-механические свойства бумаги санитарно-гигиенического назначения. Придание специальных свойств бумаге Вспомогательные химические вещества для придания влагопрочности в сухом состоянии, для увеличения впитывающей способности и мягкости. Использование влагопрочных смол. Крашение бумаги. Классификация красителей и требования к ним. Крашение бумаги в массе и с поверхности. Особенности печати на санитарно-гигиенической бумаге. | 1 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| Всего | 8 |  |

5.5 Лабораторный практикум - не предусмотрено

5.6 Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Способы улучшения бумагообразщующих свойств макулатурной массы. Современные схемы массоподготовительных отделов. | 4 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 2 | 4 | Современные технологии и оборудование в производстве санитарно-гигиенических материалов и изделий. | 8 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 3 | 6 | Эффективность процесса удержания волокна и химикатов качества при производстве санитарно-гигиенической бумаги. | 4 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| Всего | 16 |  |

5.7 Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Наименование практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Способы улучшения бумагообразщующих свойств макулатурной массы. Современные схемы массоподготовительных отделов. | 2 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 2 | 4 | Современные технологии и оборудование в производстве санитарно-гигиенических материалов и изделий. | 4 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| 3 | 6 | Эффективность процесса удержания волокна и химикатов качества при производстве санитарно-гигиенической бумаги. | 2 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 |
| Всего | 8 |  |

5.8 Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 10 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Конспект: Бумага санитарно-гигиенического назначения. Изделия санитарно-гигиенического назначения. Туалетная бумаг, салфетки, бумажные полотенца. Прочность при растяжении в сухом состоянии, впитывающая способность, мягкость, рН водной вытяжки. |  |  |  |
| 2 | 2 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 10 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Конспект: Целлюлоза, древесная масса, макулатура. Бумагообразующие свойства. Характеристика волокнистых полуфабрикатов и их влияние на свойства бумаги |  |  |  |
| 3 | 3 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 10 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Опорный конспект |
|  |  | Конспект: Подготовка бумажной массы к отливу. Марки макулатуры для производства санитарно-гигиенической бумаги. Роспуск, очистка сортирование, облаго6раживание. Гидроразбиватель, сортиров5ка, вихревая очистка, термодисперсионная установка, фракционатор, промыватель. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к практическому занятию по теме: «Современные схемы массоподготовительных отделов. Облагораживание макулатурной массы. Термодисперсионные установки» |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 4 | 4 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 10 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Опорный конспект |
|  |  | Конспект: БДМ для производства санитарно-гигиенической бумаги. Напускные устройства. Формующие устройства. Прессовая часть. Янки-цилиндр. Колпак скоростной сушки. Крепирующее устройство. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к практическому занятию по теме: «Современные технологии и оборудование в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. Напускное устройство для выработки многослойной бумаги. Эффективные прессовые сукна, формующие сетки, приборы для оптимизации работы технической одежды Технологические расчеты производства бумаги. Выбор технологического оборудования» |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 5 | 5 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 10 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Конспект: Структура бумаги. Анизатропия бумажного полотна. Типы связей; механические, молекулярные, водородные, химические. Впитывающая способность, мягкость, пухлость, механическая прочность. |  |  |  |
| 6 | 6 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 10 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Опорный конспект |
|  |  | Конспект: Физико-механические свойства. Вспомогательные химические вещества для повышения влагопрочности бумажного полотна. Пылимость бумаги. Крашение бумаги. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к практическому занятию по теме: «Химическая технология производства санитарно-гигиенической бумаги. Повышение эффективности крашения бумаги санитарно-гигиенического назначения». |  |  | аудиторная контрольная работа |
| Всего | 60 |  |  |

5.9 Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 14 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | опорный конспект |
|  |  | Конспект: Бумага санитарно-гигиенического назначения. Изделия санитарно-гигиенического назначения. Туалетная бумаг, салфетки, бумажные полотенца. Прочность при растяжении в сухом состоянии, впитывающая способность, мягкость, рН водной вытяжки. |  |  |  |
| 2 | 2 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 15 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | опорный конспект |
|  |  | Конспект: Целлюлоза, древесная масса, макулатура. Бумагообразующие свойства. Характеристика волокнистых полуфабрикатов и их влияние на свойства бумаги |  |  |  |
| 3 | 3 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 20 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Опорный конспект |
|  |  | Конспект: Подготовка бумажной массы к отливу. Марки макулатуры для производства санитарно-гигиенической бумаги. Роспуск, очистка сортирование, облаго6раживание. Гидроразбиватель, сортиров5ка, вихревая очистка, термодисперсионная установка, фракционатор, промыватель. |  |  |  |
| 4 | 4 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 30 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Опорный конспект |
|  |  | Конспект: БДМ для производства санитарно-гигиенической бумаги. Напускные устройства. Формующие устройства. Прессовая часть. Янки-цилиндр. Колпак скоростной сушки. Крепирующее устройство. |  |  |  |
| 5 | 5 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 20 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Опорный конспект |
|  |  | Конспект: Структура бумаги. Анизатропия бумажного полотна. Типы связей; механические, молекулярные, водородные, химические. Впитывающая способность, мягкость, пухлость, механическая прочность. |  |  |  |
| 6 | 6 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 20 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Опорный конспект |
|  |  | Конспект: Физико-механические свойства. Вспомогательные химические вещества для повышения влагопрочности бумажного полотна. Пылимость бумаги. Крашение бумаги. |  |  |  |
| Всего | 119 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для

студентов очной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| IT – методы: презентации лекций | 4 | - | 4 |
| поисковый метод | - | 2 | 2 |
| решение ситуационных задач | - | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 4 | 4 | 8 |

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов заочной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| IT – методы: презентации лекций | 2 | - | 2 |
| поисковый метод | - | 1 | 1 |
| решение ситуационных задач | - | 1 | 1 |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 2 | 4 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

8.1 Самостоятельное изучение теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к практическим занятиям.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

- изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы (аудиторная контрольная работа).

8.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на консультации перед экзаменом.

8.4 Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература – это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

- Иванов, С. Н. Технология бумаги [Текст] : [учеб. пособие] / С. Н. Иванов. – 3-е изд. – Москва : Шк. бумаги, 2006. – 696 с.

- Фляте, Д. М. Свойства бумаги [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. М. Фляте ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 384 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3199/.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Контрольная работа | 10 | 10 | 20 |
| Практические занятия | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 – 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 – 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования (аудиторная контрольная работа) по пройденному материалу.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему: «Подготовка бумажной массы к отливу в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги»

1. Подготовка бумажной массы к отливу из целлюлозы включает:

а) роспуск, сортировку, очистку, размол;

б) роспуск, размол, составление композиции, очистку, сортировку;

в) роспуск, составление композиции, размол, очистку, сортировку.

2. Подготовка бумажной массы к отливу из макулатуры включает:

а) роспуск, грубая очистка, дороспуск, диспергирование, сортирование и фракционирование, размол;

б) роспуск, грубая очистка, диспергирование, сортирование, размол, дороспуск;

в) роспуск, диспергирование, сортирование и фракционирование, размол.

3. Гидроразбиватель предназначен для:

а) размола волокнистых полуфабрикатов;

б) роспуска листовой целлюлозы или макулатуры;

в) очистки бумажной массы.

4. Целлюлозная масса подвергается размолу до степени помола:

а) 28 – 30 0ШР

б) 18 – 23 0ШР

в) 10 – 15 0ШР

5. Размол бумажной массы для производства санитарно-гигиенической бумаги ведут:

а) в режиме «расчеса»;

б) в режиме «укорочения»;

в) в режиме «фибриллирования».

6. Грубая очистка макулатурной массы предназначена:

а) для удаления механических примесей;

б) для фракционирования волокна;

в) для удаления пучков волокон.

7. Облагораживание макулатурной массы – это:

а) придание специальных свойств бумаге;

б) удаление типографской краски;

в) сортирование и очистка бумажной массы.

8. При переработке макулатуры содержащей труднораспускаемые материалы используют:

а) термодисперсионные установки;

б) дисковые мельницы;

в) напорные сортировки.

9. При использовании влагопрочной макулатуры применяют:

а) механический и термический способ роспуска;

б) химико-термический и термический способ роспуска;

в) механический и химико-термический способ роспуска.

10. При переработке макулатуры, содержащей мочевино- или меламиноформальдегидные смолы, температуру обработки поддерживают в пределах:

а) 60 – 80 0С;

б) 40 – 50 0С;

в) 100 – 120 0С;

12.2 Промежуточный контроль

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Классификация видов бумаги санитарно-гигиенического назначения.

- Основные требования, предъявляемые бумаге санитарно-гигиенического назначения.

- Основные характеристики санитарно-гигиенической бумаги.

- Контроль качества санитарно-гигиенической бумаги.

- Методы определения физических, механических, оптических свойств санитарно-гигиенической бумаги.

- Классификация волокнистых полуфабрикатов, используемых в производстве санитарно-гигиенической бумаги и их свойства.

- Бумагообразующие свойства волокнистых полуфабрикатов и их влияние на свойства санитарно-гигиенической бумаги.

- Классификация макулатуры и ее влияние на свойства санитарно-гигиенической бумаги.

- Технологические схемы подготовки целлюлозы и древесной массы к отливу.

- Технологические схемы подготовки макулатурной массы к отливу.

- Оборудование, используемое для подготовки бумажной массы к отливу: роспуск, сортирование, очистка.

- Облагораживание макулатурной массы с использованием термодиспергирования.

- Теория размола. Роль процесса размола в развитии межволоконных связей.

- Факторы, влияющие на процесс размола волокнистых полуфабрикатов и физико-механические свойства санитарно-гигиенической бумаги.

- Современное размалывающее оборудование и тенденции развития процесса размола.

- Общая технологическая схема производства бумаги. Назначение основных частей БДМ.

- Вспомогательные химические вещества, используемые в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги.

- Вспомогательные химические вещества для придания влагопрочности бумаги.

- Крашение бумаги. Классификация красителей и требования к ним.

- Крашение бумаги в массе и с поверхности.

- Классификация бумагоделательных машин для производства санитарно-гигиенической бумаги.

- Назначение напускных устройств.

- Потокораспределители и напускные устройства.

- Теория формования и обезвоживания бумажного полотна.

- Разновидности формующих устройств.

- Формование бумажного полотна на плоскосеточной машине, обезвоживающие элементы сеточного стола.

- Формование бумажного полотна между двумя формующими элементами.

- Влияние процесса формования бумажного полотна на свойства бумаги.

- Прессовая часть бумагоделательной машины.

- Одежда бумагоделательной машины: сетка, прессовое сукно.

- Сушильная часть. Технология сушки бумажного полотна.

- Теория сушки. Факторы, влияющие на процесс сушки.

- Влияние параметров сушки на свойства бумаги.

- Устройство сушильной части бумагоделательной машины для производства санитарно-гигиенической бумаги.

- Интенсификация процесса сушки.

- Янки-цилиндр, колпак скоростной сушки. Устройство, принцип работы.

- Крепирование бумажного полотна. Сухое и мокрое крепирование.

- Использование брака в композиции бумаги.

- Водопользование и очистка сточных вод.

- Оборудование, используемое для очистки оборотной воды.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Целлюлозно-бумажные комбинаты России | https://www.wiki-prom.ru/ |
| 2 | Российская Ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») | https://bumprom.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | https://burondt.ru/ |
| 4 | База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы | http://www.tehlit.ru/ |
| 5 | Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Раздел Образование в области техники и технологий | http://window.edu.ru |
| 6 | База стандартов и регламентов Росстандарта | https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts |
| 7 | Информационно-правовой портал | http://www.consultant.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gp ntb.ru/ |
| 10 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GP L_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор № П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор № РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащённость | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Для проведения занятий семинарского типа (практические занятия) | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | Не предусмотрено учебным планом |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | Согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | Согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №321-1. |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Пестова, Н. Ф. Технология производства санитарно-гигиенических видов бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Н. Ф. Пестова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Химия и химическая технология». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001746.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Иванов, С. Н. Технология бумаги [Текст] : [учеб. пособие] / С. Н. Иванов. – 3-е изд. – Москва : Шк. бумаги, 2006. – 696 с.

- Фляте, Д. М. Свойства бумаги [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. М. Фляте ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 384 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3199/.

Справочно-библиографическая литература

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : в 3-х томах. Т.1 . Сырье и производство полуфабрикатов . Ч. 2. Производство полуфабрикатов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2003. – 633 с. Ч. 2. – 916 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : справочные материалы : в 3-х томах. Т. 1. Часть 1 / Всерос. научно-исслед. ин-т цел.-бум. пром-сти ; отв. ред. П. С. Осипов. – Санкт-Петербург : ЛТА, 2002. – 425 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : справочные материалы : в 3-х томах / Всерос. научно-исслед. ин-т цел.-бум. пром-сти ; гл. ред. П. С. Осипов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2005 – 2006. Т. 2 : Производство бумаги и картона, Часть 1 : Технология производства и обработки бумаги и картона. – 2005. – 423 с.

- Технология целлюлозно-бумажного производства [Текст] : справочные материалы : в 3-х томах / Всерос. научно-исслед. ин-т цел.-бум. пром-сти ; гл. ред. П. С. Осипов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2005 – 2006. Т. 2 : Производство бумаги и картона, Часть 2 : Основные виды и свойства бумаги, картона, фибры и древесных плит. – 2006. – 499 с.